Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский Государственный Индустриальный Университет

(ГОУ МГИУ)

Кафедра «Электротехника, теплотехника, гидравлика и энергетические машины»

Протокол по лабораторной работе: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ТРУБЫ  » (34-12)

Схема установки для определения теплопроводности теплоизоляционных материалов методом трубы.

Сводная таблица наблюдений

| №№ П/П | Измеряемая величина | Обозначение и единица измерения | Численные значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Труба 1 | Труба 2 |
| 1 | Падение напряжения на спирали | U [в] | 150 | 150 |
| 2 | Ток, проходящий по спирали | I [а] | 3,51 | 2,6 |
| 3 | Температура горячей поверхности трубы | [ºС] | 235 | 133 |
|  |  | [ºС] | 245 | 135 |
| 4 | Температура холодной поверхности трубы | [ºС] | 50 | 45 |
|  |  | [ºС] | 51 | 45 |

Геометрические замеры трубы из исследуемого материала:

d1=0,078		[м];	D1=0,12		[м];	L1=1,490		[м];

d2=0,074		[м];	D2=0,12		[м];	L2=1,495		[м];

Расчет

Студент_________________                    Группа___________________

«___» _______ 200__г 			    Преподаватель___________________